Тема:Визначення щільності і питомої ваги глинистого грунту.

# Загальні відомості

Щільність глинистого грунту визначається відношенням його повної ваги до об'єму при даній пористості і вологості, а питома вага - добутком відповідної щільності на прискорення вільного падіння.

Мета роботи: Навчитися визначати щільність і питому вагу глинистого грунту непорушеної структури методом ріжучих кілець.

## Необхідні прилади

## 1.Кільце з ріжучим краєм діаметром 40мм, висотою 40мм і товщиною стінки 0.15мм.

## 2.Технічна вага з наважками.

## 3.Штангенциркуль.

4.Ніж.

5.Бюкси.

#### Порядок виконання роботи

1.Зважують бюксу на технічній вазі з точністю до 0.01 г. 2.Вимірюють штангенциркулем внутрішній діаметр і висоту ріжучого кільця. 3.Обчислюють об'єм, обмежений кільцем в см3. 4.Вирівнюють поверхню землі в місці відбору зразків грунту. 5.Ставлять кільце загостреною стороною на вирівняну поверхню землі і вдавлюють його в грунт. 6.Підкопують ножем кільце, заповнене грунтом. 7.Зрізають грунт-кільце в рівень з його верхнім і нижнім краєм. 8.Зачитають поверхню кільця від налиплого грунту. 9.Перемішують з допомогою виштовхувача грунт з кільця у бюксу. 10.Зважують бюксу з грунтом на вазі підвішеній до спеціального гачка на кришці футляру ПЛЛ-9. 11.Визначають щільність грунту за формулою ,г/см3, де-вага бюкси в г. -вага бюкси з грунтом в г. -об`єм грунту в см3,прийнятий рівним об`єму обмеженому кільцем(50см3) 12.Визначають питому вагу грунту за формулою , де - щільність грунту в г/см3; - прискорення вільного падіння; 13.Для кожного шару грунту роблять не менше двох визначень і беруть середнє арифметичне значення (з точністю до двох знаків після коми). Розбіжності щільності і питомої ваги грунту паралельних визначень допускаються відповідно не більше ніж на 0,02 г/см3 і 0,2

##### Основні орієнтовні дані про щільність і питому вагу грунтів

З допомогою польової лабораторної системи І.М.Літвінова (ПЛЛ-9) встановлені наступні орієнтовані середні значення щільності і питомої ваги грунтів:

| Піски середньої крупності і дрібнозернисті | 2.65 | 26.0 |
| --- | --- | --- |
| Піски пилуваті | 2.66 | 26.1 |
| Супіски | 2.7 | 26.5 |
| Суглинки | 2.71 | 26.58 |
| Глини | 2.74 | 26.88 |
| Леси | 2.66 | 26.1 |
| Лесовидиі суглинки | 2.68 | 26.3 |

Підрахунок похибок отриманих значень щільності і питомої ваги досліджуваного грунту

Похибка щільності-

Похибка питомої ваги -