Курсовая работа по дисциплине «сварка судовых конструкций».

Цель работы: Разработать технологический процесс сборки и сварки заданной корпусной конструкции. В качестве корпусной конструкции задана лобовая переборка.

##### Таблица 1

| Номер чертежа | Наименование секции | Марка материала секции | Место выполнение сварных швов |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Лобовая переборка | Ст 4 | Цех |

Размеры секции

Таблица 2

| Шпация | Габаритные размеры |
| --- | --- |
| Поперечная | Продольная | В | Н |
| ------------------------ | 650 | 3100 | -------------------------- |

#### Детали секции и их размеры

Таблица 3

| Номер детали | Наименование детали | Размеры сечения, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лист | S8 |
| 2 | Лист | S8 |
| 3 | Лист | S10 |
| 4 | Лист | S10 |
| 5 | Стойка | Полособульб N10 |
| 6 | Стенка рамной стойки | 8*180 |
| 7 | Полка рамной стойки | 10*70 |
| 8 | Стойка | Полособульб N10 |
| 9 | Комингс | 8*350 |
| 10 | Ребро жесткости | Полособульб N10 |

Руководитель курсовой работы      ……………………………….

(Подпись)

Сборку лобовой переборки будем производить в цехе на постеле, т.к. секция представляет собой криволинейную поверхность.

Сборочно-сварочные работы будем производить в следующей технологической последовательности:

- На стенд укладываем листы (детали 1,2,3,4) с подготовленными к сварке кромками с зазором 1мм.

- Свариваем листы автоматической сваркой под слоем флюса на флюсо-медной подкладки.

- Размечаем местоположение и собираем на электроприхватках комингс (деталь 9).

- Привариваем комингс к полотнищу с помощью полуавтоматической сварки в среде СО2.

- Свариваем стенку рамной стойки (деталь 6) с полкой рамной стойки (деталь7).

- Устанавливаем стойки на полотнище и закрепляем электроприхватками.

- Стойка приваривается к полотнищу полуавтоматом в среде СО2.

- Затем размечаем местоположение и собираем на электроприхватках стойки (детали 5 и 8)

- Свариваем стойки к полотнищу с помощью полуавтоматической в среде СО2.

- В таком же технологической последовательности производим сварку ребер жесткости (деталь 10).

Расчет параметров режимов сварки.

- Сварка автоматическая под слоем флюса на флюсовомедной подкладки. Используем для сварки листов (детали 1и2). Силу тока и скорость сварки определим расчетным путем.

Сила сварочного тока для сварки деталей 1 и 2:

- расчетная глубина проплавления, мм.

При однопроходной односторонней сварке с обратным формированием шва  принимаем .

)

Диаметр электродной проволоки:   , где i – допустимая плотность                                 тока  В нашем случае принимаем .

.

Скорость сварки , где А-коэффициент выбираемый в зависимости от                                                                       диаметра проволоки. При ..

Напряжение на дуге определяем по выражению:

(В).

Рассчитываем величину погонной энергии сварки  по выражению:

, где  эффективный КПД нагрева металла дугой

.

Определяем коэффициент формы провара: , где

.

Глубина проплавления  ;

Ширина шва ;

Мгновенная скорость охлаждения металла в околошовной зоне.

где - теплопроводность ;

- объемная теплоемкость, ;

- начальная температура изделия, ;

- температура наименьшей устойчивости аустенита;

- Сварка автоматическая под слоем флюса на флюсовомедной подкладки. Используем для сварки листов (детали 3и4). Силу тока и скорость сварки определим расчетным путем.

Сила сварочного тока для сварки деталей 3 и 4:

- расчетная глубина проплавления, мм.

При однопроходной односторонней сварке с обратным формированием шва  принимаем .

)

Диаметр электродной проволоки:   , где i – допустимая плотность                                 тока  В нашем случае принимаем .

.

Скорость сварки , где А-коэффициент выбираемый в зависимости от                                                                       диаметра проволоки. При ..

Напряжение на дуге определяем по выражению:

(В).

Рассчитываем величину погонной энергии сварки  по выражению:

, где  эффективный КПД нагрева металла дугой

.

Определяем коэффициент формы провара: , где

.

Глубина проплавления  ;

Ширина шва ;

Мгновенная скорость охлаждения металла в околошовной зоне.

где - теплопроводность ;

- объемная теплоемкость, ;

- начальная температура изделия, ;

- температура наименьшей устойчивости аустенита;

- Сварка полуавтоматическая в среде СО2. В качестве сварочной проволоки выбираем    проволоку марки Св – 08Г2С. Согласно нормативной литературе выбираем режим сварки.

- Сварка комингса.(деталь 9).

- Сварка стенки рамной стойки к полке рамной стойки (деталь 6 и 7).

3)    Приварка стенки к полотнищу.

4)   Приварка стоек и ребер жесткости к полотнищу (детали 5,8 и 10).

- Ручная дуговая сварка используется для прихвата конструкции.

В соответствии с методическими указаниями получаем следующий режим сварки:

Для подбора силы сварочного тока используем выражение:,

где  диаметр электрода.

Диаметр электрода  выбирают в зависимости от толщины свариваемых деталей.

, т.к. преобладают детали с .

Применяем электрод марки УОНИ . Тогда

Скорость сварки:

Оборудование и сварочные материалы.

- Ручная дуговая сварка.

Оборудование: сварочный аппарат для РДС, источник питания с номинальным сварочным током .

Материалы: электрод марки УОНИ    с

- Полуавтомат в среде СО2:

Оборудование: сварочный аппарат “Гранит-2; источник питания ВС-600 с номинальным током

Материалы: сварочная проволока Св – 08Г2С, сварочный газ СО2 1-го сорта.

- Автоматическая под слоем флюса:

Оборудование: сварочный аппарат “Бриг” с источником питания ВС – 1000 с номинальным сварочным током

Материалы: сварочная проволока Св 10ГН , флюс марки АН-348А.

Технологическая последовательность сборки бортовой секции корпуса судна.

Технологическая карта  на сборку и сварку корпусной конструкции.               Таблица4.

|  | Кафедра | Секция | ВолковД.В. | Группа 97-КС-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера операций | Содержание сборочных и сварочных операций с нумерацией деталей | Условное обозначение способа сварки | Буквенно-цифровое обозначение сварного шва. | Положение шва в пространстве | Режим сварки | Диаметр электрода (проволоки),ммм | Марка проволоки (электрода) | Марка флюса или защитного газа. |
|  |  |  |  |  | Сила тока,А | Напряжение на дуге ,В | Скорость сварки ,м/ч |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сборка и сварка полотнища. |
| 1 | Собрать полотнище из деталей 1,2,3,4. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 2 | Сварить детали (1,2),(3,4). | Ам | С2 | Н | (720),(900). | (38,0),(41,2). | (0,46),(0,37). | (4)(4,5) | Св-10ГН | АН-348А |
| Сборка и сварка узлов набора. |
| 3 | Собрать комингс с полотнищем. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 4 | Собрать тавровую балку из деталей 6и7 (6шт) | УП | Т3 | Н | 280-300 | 28-30 | 25-30 | 2,0 | Св-08Г2С | 1сорт СО2 |
| Сборка и сварка секции. |
| 5 | Установить комингс к полотнищу. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 6 | Приварить комингс к полотнищу | УП | Т3 | Н | 180-220 | 23-26 | 20-35 | 1,6 | Св-08Г2С | 1сорт СО2 |
| 7 | Установить тавровые балки к полотнищу. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 8 | Приварить тавровые балки к полотнищу | УП | Т3 | Н | 180-220 | 23-26 | 20-35 | 1,6 | Св-08Г2С | 1сорт СО2 |
| 9 | Установить стойки и ребра жесткости к полотнищу. |  |  |  | 250 |  |  | 5 | УОНИ 13/45 |  |
| 10 | Приварить тавровые балки к полотнищу | УП | Т1 | Н | 280-300 | 28-30 | 25-30 | 2,0 | Св-08Г2С | 1сорт СО2 |

Контроль качества шва.

При проверке качества сварки применяют следующие методы.

- Внешние дефекты, свищи, поры, раковины, смещение шва, подрез шва, неравномерности сечения шва выявляют путем внешнего осмотра для определения поверхности шва, а так же сравнение эталонов при проверке поверхности.

- Внутренние дефекты: такие как трещины, непровары выявляют ренгенографированием сварного шва.

Техника безопасности.

Выполнение сварных работ при сборке данной конструкции подразумевает работу человека с приборами и аппаратами, которые при их неумелом использовании могут привести к травматизму рабочего и послужить причиной аварийной ситуации.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека выполняющего данного вида работу, включает в себя:

- Соблюдение норм допуска рабочих к данному виду работ.

- Гарантированность исправности оборудования перед началом работ, обеспечение заземления и необходимой энерговооруженности машин и автоматов.

- Инструктаж работника перед началом работ.

Литература:

- Бельчук Г.А.,Гатовский К.М.,Кох Б.А. Сварка судовых конструкций. –Л.:Судостроение, 1980.-448с.

- Методические указания по выбору методов и режимов сварки при изготовлении корпусных конструкций.

- ГОСТ 3242-81. Швы сварных соединений. Методы контроля качества.

- Л.В.Верховенко.Тухин А.К., Справочник сварщика. - Минск: Высшая школа, 1990.-480с.