Розділ 5.  ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ

Тверді тіла при нагріванні розширюються. Це може призвести до виникнення значних механічних напруг, а тому в техніці доводиться  запобігати наслідкам теплового розширення твердих тіл або враховувати їх.

Розширення твердого тіла при нагріванні пов’язане з характером теплового руху іонів і атомів, розміщених у вузлах кристалічної ґратки. Вказані частинки при Т(0оК коливаються навколо своїх положень рівноваги. Якщо припустити, що на певну частинку діє сила тільки з боку найближчих сусідніх частинок, а ті у свою чергу вважати умовно нерухомими, то ця сила лінійно залежить від величини зміщення x вибраної частинки з її положення рівноваги.

,			(5.1)

де  k – коефіцієнт пропорційності, величина якого залежить

від природи твердого тіла.

Таку силу називають квазіпружною, а частинку, що коливається під її дією, – гармонічним осцилятором.

Потенціальна енерґія гармонічного осцилятора

.		          	(5.2)

Розглянемо поведінку двох частинок твердого тіла A і B при T=0оK (Вони ж A( і B( при T>0оK). При T=0оК ці частинки  нерухомі, відстань між ними дорівнює , а потенціальна енерґія кожної з них . При T>0оK частинки починають коливатися навколо положень рівноваги; їх потенціальна енерґія (рис.5.1).

Для простоти вважатимемо, що коливання здійснює тільки частинка B(; тоді відстань  між частинками, зміщення частинки B( від положення рівноваги  і  зв(язані рівнянням:

і	              .                       (5.3)

З огляду на симетрію кривої U(r) відносно прямої OO(, яка проходить через положення рівноваги частинки B при різних значеннях T, відхилення зазначеної частинки праворуч і ліворуч збігаються за величиною: . Отже, нагрівання в такому випадку не могло б викликати розширення тіла, тому що підвищення температури призводило б тільки до збільшення амплітуди коливань частинок, а середня відстань між ними залишалася б незмінною.

Насправді в реальних твердих тілах кожна частинка зазнає впливу як з боку сусідніх частинок, так і більш віддалених.

Тому залежність результуючої сили  , що діє на частинку,  від зміщення частинки визначається співвідношенням:

,

де k  i  визначається природою твердого тіла.

Ця сила вже не є квазіпружною, а коливання частинки під її впливом не є гармонічним. Таким чином, у реальних твердих тілах частинки виступають як ангармонічні осцилятори.

Залежність U(r) для ангармонічного осцилятора зображена на рис. 5.2.

Несиметричний характер кривої ілюструє те, що при довільній

T>0оK відхилення від положення рівноваги частинки B/ у різних напрямах вздовж r виявляються неоднаковими.

Тому середнє положення такої частинки вже не буде збігатися з положенням рівноваги для гармонічного осцилятора. З підвищенням температури величина цього зміщення збільшується середні положення частинки B/ для вищих температур будуть розташовані на прямій ON, а це означає збільшення середньої віддалі між частинками.

Отже, тверді тіла при нагріванні розширюються.

Ступінь розширення твердого тіла визначається коефіцієнтом лінійного теплового розширення.

Коефіцієнт лінійного теплового розширення  α  чисельно дорівнює відносній зміні лінійних розмірів тіла , зумовленій зміною його температури на 1 К.

.			(5.4)

Оскільки , формула (5.4) дозволяє визначити тільки середнє значення ( для даного інтервалу .

Коефіцієнт лінійного розширення при даній Т, визначений для безмежно малого інтервалу температури , називають істинним:

.			(5.5)

# Text boxes

Рис.5.1

Рис.5.2