Робота №7

ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ ЗАТОЧУВАННЯ ТОКАРНОГО РІЗЦЯ

Мета роботи:

1. Вивчити інструментальні  матеріали.

2. Ознайомитись із основними елементами конструкції токарного різця.

3. Навчитись вимірювати кути різця.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБРОБКУ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ

В сучасній техніці обробки металів різанням на металорізальних верстатах має велике значення, тому що вона є єдиним технологічним процесом, за допомогою якого одержуємо необхідну форму, точність розмірів деталей машин і чистоту їх робочих поверхонь.

Методи обробки металів різанням дуже різноманітні. Широке росповсюдження мають точіння, розточування, свердління, стругання, фрезерування, протягування, шліфування і т.д. Кожен з цих методів здійснюється інструментами на металорізальних верстатах.

Надійсніть будь-якого з цих методів механічної обробки залежить від якості матеріалу, з якого виготовлений різальний інструмент, від його геометрії, а також від потужності і швидкохідності металорізальних верстатів.

За останні роки вчені, інженери провели велику роботу по винаходу нових високонадійних інструментальних матеріалів, зокрема таких як: металокерамічні тверді сплави і мінералокерамічні сплави. Велику роботу в розвитку і удосконаленні механічної обробки металів провели також новатори виробництва, які застосували в практиці високонадійні різці для швидкісного і силового різання металів.

Успішне виготовлення деталей на металорізальних верстатах неможливе без знання властивостей інструментальних матеріалів, геометрії різального інструмента і будови металорізальних верстатів.

2. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Інстументальними називаються такі матеріали, з яких виготовляють різальні інструменти. При різанні металів виникає великий тиск стружки і оброблюваної заготовки на різальний інструмент. Виникаючі при цьому сили – тертя між стружкою і передньою поверхнею інструмента, між оброблюваною заготовкою і задньою поверхнею, а також внутрішні сили тертя частин деформованого металу є джерелами утворення тепла в процесі різання – все це приводить до притуплення інструменту.

Тoму матеріали, що ідуть на виготовлення різальних інструмеyтів, повинні мати високу твердість, міцність і теплостійкість.

Твердість інструментальних сталей після термічної обробки визначається по Роквеллу за шкалою С з навантаженням на алмазний конус 150 кгс, а твердих сплавів – за шкалою А з навантаженням 60 кгс.

Теплостійкість визначається температурою, при якій матеріал інструмента втрачає свою початкову твердість і швидко притупляється.

Працездатність будь – якого інструмента залежить від здатності його зберігати різальні властивості. Всі матеріали, що застосовуються для виготовлення різального інструмента, можна розділити на такі групи:

а) вуглецеві інструментальні сталі;

б) леговані інструментальні сталі;

в) швидкорізальні сталі;

г) металокерамічні тверді сплави;

д) мінералокерамічні сплави.

а) Вуглецеві інструментальні сталі містять від 0,6 до 1,4% вуглецю. Чим більше вуглецю, тим більшу твердість має сталь після загартування і відпуску. Вуглецеві інструментальні сталі поділяються на два класи:

клас І – якісні сталі;

клас ІІ – високоякісні сталі.

Класи вуглецевих інструментальних сталей поділяються на марки У7-У7А; У8А; У9А; У10А; У11А; У12А; У13А. В позначенні марки сталі за ДЕСТом “У” показує, що сталь “вуглецева”, цифра показує середню кількість вуглецю в десятих долях відсотка, а буква “А” на те, що ця сталь високоякісна, яка має понижену кількість сірки і фосфору ( S і P  0,03% кожного).

Недоліком вуглецевих і інструментальних сталей є низька теплостійкість, яка дорівнює 200 – 2500 С. Тому їх застосовують для виготовлення інструмента, що працює при низьких швидкостях різання, наприклад, напилків, ручних розверток і інших інструментів. Вони працюють з швидкістю різання від 5 до 10 м/хв.

б) Леговані інструментальні сталі мають, крім вуглецю, легуючі елементи: хром, кремній, вольфрам, ванадій, марганець, які надають сталі стійкість проти спрацьовування, збільшують прогартованність і зменшують деформацію. Завдяки зменшеної деформації при загартуванні вони використовуються для виготовлення складних і точних інструментів, таких як: мітчики, плашки, розвертки, протяжки і т.д. Найбільш поширені марки легованої сталі це:

9ХС – хромиста сталь,

ХВГ – хромовольфрамомарганцева сталь,

ХВ5 – хромовольфрамова сталь

і інш.

В марці легованої сталі цифра зліва показує середню кількість вуглецю в десятих долях відсотку; букви справа від цифри показують легуючі елементи:

|  | Г – марганець | С – кремній | Х – хром |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В – вольфрам | Ф – ванадій |  |  |

цифри після букв показують вміст даного елемента в цілих числах.

Наприклад: сталь марки 7Х3 має 0,7% вуглецю і 3% хрому.

Теплостійкість цих сталей – 350-4000 С, що дає можливість інструменту, виготовленому з них працювати на більш високих швидкостях різання.

в) Швидкорізальна сталь застосовується лише для виготовлення верстатного різального інструмента (різців, свердл, фрез і т.д.).

Найпоширенішими є дві марки швидкорізальної сталі – Р18 і Р9, хімічний склад яких приведений в таблиці 1.

# Таблиця 1

## Хімічний склад, %

| C | Si | Mn | Cr | W | V | Mo | Ni | S | P | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не більше |  |  |  | не більше |
| 0,73-0,83 | 0,50 | 0,50 | 3,80-4,40 | 17,0-18,5 | 1,00-1,40 | 1,00 | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,50 |
| Сталь марки Р9 |
| 0,89-0,95 | 0,4 | 0,4 | 3,80-4,40 | 8,50-10,0 | 2,0-2,6 | 1,00 | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,50 |

Швидкорізальна сталь має теплостійкість 570-6000С і твердість 65 – 67 Rc. Високої твердості й теплостійкості вона набуває внаслідок термічної обробки і вмісту в ній понад 8% вольфраму і 3,8 – 4.4% хрому. Термічну обробку цієї сталі проводять так: спочатку її повільно нагрівають до температури 840-8700С, потім швидко підігрівають до температури 1260-12800С (для марки Р18), охолоджують в маслі і відпускають при повторному нагріванні 2-3 рази при температурі 550-5600С.

г)  Металокерамічні тверді сплави мають високу твердість (HRA=88-94), яка близька до твердості алмазу, і високу теплостйкість 800-11000С. Вони термічно не обробляються, а їх властивості (твердість і висока теплостійкість) забезпечуються в процесі виготовлення. Тверді сплави виготовляються пресуванням і наступним спіканням (при темпертурі 15000С) порошку кобальту і карбіду вольфраму WC або порошку кобальту з WC і карбідом титану ТіС.

В нашій державі виготовляють дві основні групи твердих сплавів: вольфрамокобальтова (ВК) і вольфрамотитанокобальтова (ТК).

У першу групу входять такі марки сплавів: ВК2, ВК6, ВК8; в другу групу – Т15К10, Т15К6, Т30К4 та інші.

В позначенні марки твердого сплаву букви показують:

В – карбід вольфраму,

Т – карбід титану,

К – кобальт.

Цифри після букв показують процентний вміст даного елемента в цілих числах.

Наприклад: сплав марки ВК2 має: 2%Со і 98%WC,

Сплав марки Т15К10 має: 10%Со, 5%ТіС, 85%WC.

Висока твердість і червоностійкість зумовлені наявністю у складі твердих сплавів карбідів вольфраму, титану; і кобальт є цементуючою речовиною сплаву, із збільшенням його вмісту сплав стає більш вязким.

Тверді сплави групи ВК застосовують для обробки чавунів і інших крихких матеріалів, а сплави групи ТК – для обробки сталей.

З металокерамічних сплавів виготовляють різні за формою пластинки, які кріплять механічно, або припаюють до сталевого стержня різця.

д) Мінералокерамічні матеріали є дуже дешеві і одночасно високопродуктивні при обробці деталей на верстатах. Вони не містять будь-яких дорогих елементів, їх виготовляють із спеченого оксиду алюмінію (Al2O3) пресуваням і наступним спіканням (при температурі 17000С) у вигляді пластинок, які прикріпляють до сталевого стержня різця. Мінералокераміка иає високу твердість (HRA=91-93) і високу червоностійкість (до 12000С).

Найбілш поширеними сортами мінералокераміки є марки ЦМ332 і ТС48.

Недоліком цих матеріалів є висока крихкість і чутливість при різких змінах температури.

3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

ПРИ ОБРОБЦІ МЕТАЛІВ РІЗЦЯМИ

1. Геометрична форма різця. Одним з найбільш поширених способів обробки металів різанням на металорізальних верстатах є точіння. Цим способом обробляють деталі, які мають форму тіл обертання на токарних верстатах, токарними різцями різними за конструкцією.

Різець (рис.1) є найпростішим металорізальним інструментом. Він складається з двох частин: головки – робочої частини і стержня, необхідного для закріплення різця у різтримачі верстата. Головка різця має форму клина, вона утворена взаємним розміщенням граней і різальних кромок.

Рис.1. Будова різця

За ОСТ 6897 і 6898 головка різця має такі елементи: передню грань, головну задню грань, допоміжну задню грань, головну різальну кромку, допоміжну різальну кромку і вершину різця.

Передньою гранню називається поверхня різця, по якій сходить стружка.

Задніми гранями називаються поверхні різця, які в процесі різання звернені до оброблюваної деталі.Їх дві – головна і допоміжна. При перетині передньої грані з задньою головною гранню утворюється головна різальна кромка. При перетині передньої грані з задньою допоміжною гранню утворюється допоміжна різальна кромка. Місце спряження головної і допоміжної різальних кромок називається вершиною різця. Вершина різця закругляється радіусом від 0,1 до 5 мм. В конструкції головки різця найбільш цікавим є взаємне розміщення передньої і задньої граней, яке визначається геометричними кутами. Від величини цих кутів залежить у великій мірі працездатність різця. Кути різця розглядаються відносно встановлених ОСТом поверхонь оброблюваної деталі і координатних площин.

2. Поверхні і координати площин для визначення кутів різця. На оброблюваній деталі (рис.2) при обробці металів різанням на металорізальних верстатах розрізняють такі поверхні:

Рис.2. Поверхні і координати площин для визначення кутів різця

Оброблювана поверхня – поверхня, яка підлягає обробці.

- Оброблена поверхня – поверхня, яку дістають після зрізання стружки.

- Поверхня різання – поверхня, яка утворюється на оброблюваній деталі різальною кромкою різця. Це поверхня, по якій відділяється стружка від оброблюваної деталі.

Для визначення кутів різця установлені такі координатні площини:

- площина різання,

- основна площина,

- головна січна площина,

- допоміжна січна площина.

Площина різання – площина,яка дотична до поверхні різання і проходить через головну різальну кромку різця.

Основна площина – площина паралельна напрямам поздовжньої і поперечної подач. У токарних різців призматичної форми вона збігається з опорною поверхнею різця.

Головна січна площина – площина перпендикулярна до проекції різальної кромки на основну площину.

Допоміжна січна площина – площина перпендикулярна до проекції допоміжної різальної кромки на основну площину.

3.Кути різця. Геометричні кути різця необхідно знати при конструюванні і виготовленні різця. Геометричні кути розглядають при таких умовах:

1. Вісь прямого різця повинна бути перпендикулярною до подачі або паралельною їй;

2. Різальна кромка різця повинна лежати на лінії центрів верстата, заготовка має обертовий рух, а рух подачі зустрічний.

У всякого різця розрізняють головні кути, допоміжні і кути у плані.

Головними кутами є: задній кут (, кут загострення (, передній кут ( і кут різання (. Вони вимірюються у головній січній площині.

Допоміжними кутами є: задній допоміжний кут (1, і передній допоміжний   кут (1. Вони вимірюються в допоміжній січний площині.

Кутами в плані є: головний кут у плані (, допоміжний кут у плані (1 і кут при вершині різця (. Вони вимірюються в основній площині (рис.3).

Рис.3. Кути різця

З рис.3 видно, що між кутами існує певна математична залежність

(+(+( = 900;

(+( = (;

( = 900 -  (;

( + ( = 900.

Очевидно також, що сума кутів у плані дорівнює 1800, це значить:

( + (1 + ( = 1800;

( = 1800 – (( + (1).

Головним заднім кутом ( називається кут між головною задньою гранью і площиною різання. Кут ( зменшує тертя між оброблюваною поверхнею деталі і задньою гранью різця, і тим охороняє від несвоєчасного притуплення. Задній кут ( рекомендується вибирати в межах від 30 до 120.

Кутом загострення ( називається кут між передньою і головною задньою гранями різця. Він характеризує міцність різальної кромки. Із збільшенням кута ( зменшується кут загострення ( і тим самим зменшується міцність різальної частини різця.

Кутом різання ( називається кут між передньою гранню різця і площиною різання. Кут ( у великій мірі впливає на деформацію стружки, опір металу різанню і на стійкість інструмента.

Переднім кутом ( називається кут між передньою гранню і площиною перпендикулярною до площини різання, проведеною через головну різальну кромку.

Кут ( характеризує нахил передньої грані, полегшує збіг стружки при різанні металів різцем, зменшує тертя і спрацьовуваність передньої грані різця. Однак із збільшенням кута ( різець стає недостатньо міцним, тому що зменшується кут (. Виходячи з цього, при обробці твердих металів, коли в процесі різання діють великі сили на передню грань різця, кут ( вибирають меншим, а при обробці м’яких металів, коли на різець діють менші сили, кут ( вибирають більшим, тоді полегшується збігання стружки по передній грані різця і зменшується спрацьовуваність різця.

Передній кут ( може бути додатним, від’ємним і може дорівнювати 0.

Якщо кут різання ( ( 900, то передній кут ( називається додатним (+(, рис. 4а).

Якщо кут різання ( ( 900, то передній кут ( називається відємним (-(, рис. 4а).

Якщо кут різання ( = 900, то передній кут (=0.

Кут ( вибирається також в залежності від матеріалу самого різця. Найбільш поширеними матеріалами для виготовлення різців є:

- швидкорізальні сталі марок Р9; Р18;

- тверді сплави типу ВК і ТК.

Ці матеріали мають різні механічні властивості. Відомо, що швидкорізальна сталь має високу границю міцності при згині (370 КГс/мм2). Тому різці із швидкорізальних сталей виконують з додатним переднім кутом (+() і тоді різальна кромка різця буде працювати на згин (рис.4а).

Рис.4. Передній кут

Різці з напаянними пластинками твердих сплавів мають дуже високу твердість і одночасно низьку границю міцності при згинанні (90 - 130 КГс/мм2), тому погано працюють на згин. Якщо при заточці твердосплавним різцям задати відємний передній кут (-(), то різальна кромка буде працювати на стиснення, а не на згин (див.рис.4б). Ці матеріали мають високу границю міцності при стисненні  
(400 КГс/мм2), тому задовільно працюють при таких деформаціях.

Допоміжним заднім кутом різця (1  називається кут між допоміжною задньою гранню і площиною, що проходить через допоміжну різальну кромку перпендикулярно до основної площини. Кут (1 беруть рівним задньому куту ( у всіх різців, крім відрізних. У відрізних різців ( = 1-20. Він зменшує тертя допоміжної задньої грані об оброблену поверхню деталі.

Головним кутом у плані ( називається кут між проекцією головної різальної кромки на основну площину і напрямом подачі.

Рис.5. Головний кут в плані (

Кут ( впливає на стійкість різального інструмента, на чистоту обробленої поверхні, а також на величину зусиль і вібрацій, що виникають при обробці деталі. Кут ( вибирають головним чином в залежності від міцності матеріалу деталі.

При обробці тонких і довгих деталей застосовують різці з кутом ( = 60 – 900. При обробці деталей великих діаметрів кут ( = 20 – 450. Кут ( також впливає на зміну форми стружки (рис.5).

Допоміжним кутом у плані (1 називається кут між проекцією допоміжної різальної кромки на основну площину і напрямом подачі. Кут (1 зменшує тертя допоміжної кромки об оброблену поверхню деталі і вибирається з таких же міркувань, як і кут (. У прохідних різцях кут ( вибирається в межах від 50 до 450.

Кутом при вершині ( називається кут між проекціями головної і допоміжної різальних кромок на основну площину. Величина кута визначає міцність і стійкість різця. Різці для трикутної різі мають кут ( = 550, 600. У всіх інших різцях кут ( ( 600.

Кутом нахилу різальної кромки ( називається кут між головною різальною кромкою і лінією, проведеною через вершину різця паралельно основній площині. Кут ( вимірюється в площині, яка проходить через головну різальну кромку перпендикулярно до основної площини (рис.6).

Кут ( може бути додатним, відємним і може дорівнювати нулю. Він вважається додатним, якщо вершина різця є найнижча точка головної різальної кромки.

Кут ( вважається від’ємним, якщо вершина різця є найвища точка різальної кромки. Коли головна різальна кромка паралельна до основної площини, то кут        ( = 0 (рис.6).

Рис.6. Кут нахилу різальної кромки (

Кут ( впливає на напрям збігання стружки при точінні. Коли різець має додатний кут (, стружка сходить по передній грані у напрямі обробленої поверхні деталі, і вершина різця є більш міцна, ніж у різця з від’ємним кутом (. Коли різець має відємний кут (, стружка сходить у напрямі оброблюваної поверхні деталі. Якщо кут ( = 0, тоді стружка сходить перпендикулярно від різальної кромки і закручується у архімедову спіраль. У прохідних різцях кут ( вибирають (40, лише у різцях для обробки деталей з переривними поверхнями кут ( вибирають від +10 до 300.

4. Зміна кутів ( і ( при установленні різця вище або нижче осі заготовки. Кути заточки різця у процесі його роботи не завжди залишаються постійними по величині. Зміна кутів залежить від встановлення різця на верстаті відносно осі оброблюваної деталі. При звичайному установленні різця, коли його вершина є на лінії центрів верстата, а основа різця розміщена горизонтально, зміни кутів різця немає (рис.7а). Однак при установленні різця вище осі обертання оброблюваної деталі кут ( зменшується, а кут ( збільшується (див. рис.7в).

Рис.7. Зміна кутів ( і ( при установленні різця вище або нижче осі заготовки

Якщо різець установити нижче лінії центрів верстата, то маємо зворотнє явище (див. рис.7с). При розточуванні, навпаки, кути ( і ( залежно від установлення різця відносно лінії центрів верстата змінюються в зворотньому напрямі в порівнянні з зовнішнім обточуванням.

На величину кутів ( і ( різця впливає ще рух подачі. Внаслідок обертання деталі і поступального руху різця при обробці круглих деталей напрям площини різання  співпадає з дотичною до спіралі (рис. 8). Значить, площина різання відхиляється від вертикального напряму тим більше, чим більше рух подачі різця. При звичайних токарних роботах рух подачі буває невеликим, внаслідок цього і зміна кутів ( і ( буде невелика, що можна практично не брати до уваги.

Рис.8. Напрям площини різання при обробці круглих деталей

4. ЗАТОЧУВАННЯ РІЗЦІВ

Щоб надати різцям необхідну форму і необхідні кути, їх заточують. Від якості заточки в великій мірі залежить стійкість різця. Якість заточки визначається величиною кутів заточки, чистотою поверхонь заточки і станом різальної кромки.

Якісну і економічну заточку твердосплавних різців досягають тоді, коли правильно вибирають заточні круги, а також застосовують принципи подвійних кутів різця (рис.9).

Рис.9. Подвійні кути різця

Тоді технологічний процес заточки складатиметься з таких операцій:

- заточка задніх поверхонь стержня різця заточувальним кругом 346 – 60; СМ-СМІ;

- чорнової заточки по пластинці – кругом К346-60; М3-СМ2;

- чистової заточки по пластинці – кругом К360-80; М3-М3;

- доводки по пластинці пастою М20-М28.

У цьому випадку скорочується час на заточку, витрати твердого сплаву, заточувальних кругів і пасти.

З практики відомо, що застосування доводки різців при заточці підвищує їх стійкість в роботі в два рази.

Швидкорізальні різці заточують електрокорундом марки Е 60-80; СМІ; СМ2.

- ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ РІЗЦЯ

Перевірку кутів різця після заточування можна виконати кутоміром інженера Сімона і універсальним кутоміром. Кутоміром інж. Сімона вимірюють головні кути ( і (, допоміжні кути (1 і (1, а також кут ( нахилу головної різальної кромки.

На рис.10 зображено кутомір інж. Сімона.

Рис.10. Кутомір інж. Сімона

На вертикальній стійці 1, яка закріплена на плиті, пересувається повзун 2, що затискається гвинтом 3. В повзуні 2 закріплена шкала 4, з поділками в градусах, на якій може рухатися плече А важіля.

На плечі А є риска, яка співпадає з нулем шкали 4, коли плече В важіля горизонтально, між плечами В і С важіля є кут 900, так що при горизонтальному положенні плеча В плече С буде розміщено вертикально.

Для виміру заднього кута ( плече С повертається до зіткнення з задньою гранню різця, установленого на плиту кутоміра (рис.10а).

Для виміру переднього кута ( плече В важіля повертається до зіткнення з передньою гранню різця (рис.10в). При тих вимірах плечі важіля встановлюють в напрямі перпендикулярнім до проекції головної різальної кромки на основну площину, і величини кутів фіксують коли співпадає риска плеча А важіля з цією чи іншою поділкою шкали.

Після виміру кутів ( і ( величини кутів ( і ( визначають за формулами:

( = 900 -  (;

( = 900 – (( + ().

Для виміру кута нахилу головної різальної кромки ( плече В важіля встановлюють по різальній кромці.

Головний кут у плані (, допоміжний кут у плані (1 можуть бути виміряні універсальним кутоміром (рис.11).

Рис.10. Універсальний кутомір

Кут при вершині в плані ( визначається за формулою ( = 1800 – (( + (1).

Тема роботи: Вимірювання заточки токарного різця.

Завдання роботи: Вивчити конструкцію токарних різців, навчитись вимірювати кути різця.

Зміст роботи:

1. Виміряти кутоміром головні кути ( і (, допоміжні кути (1 і (1 і визначити кут загострення ( і кут різання ( за формулами:

( = 900 – (( + ();

( = ( + (.

2. Виміряти універсальним кутоміром головний кут в плані (, допоміжний кут в плані (1, кут при вершині ( і перевірити величину кутів за формулою:

( + (1 + ( = 1800.

3. Виміряти кут нахилу головної різальної кромки (.

4. Виміряти штангенциркулем загальну довжину, висоту головки і розміри державки різця.

5. За даними вимірами накреслити різець, записати марку матеріалу різця, вказати границю теплостійкості і швидкості різання.

6. За даними вимірами накреслити таблицю і привести в ній усі значення кутів різця.

Таблиця 2

| Кути що вимірюються |
| --- |
| № | Кути | Значення кутів |
| 1 | ( |  |
| 2 | (1 |  |
| 3 | ( |  |
| 4 | (1 |  |
| 5 | ( |  |
| 6 | (1 |  |
| 7 | ( |  |
| Кути що обчислюються |
| 8 | ( |  |
| 9 | ( |  |
| 10 | ( |  |

Звіт по роботі.

У звіті по роботі вказати: 1. Завдання. 2. Мету роботи. 3. Накреслити таблицю і привести в ній значення кутів. 4. Креслення різця.