Міністерство науки та освіти України

НУ „Львівська політехніка”

Курсова робота

„Розрахунок топології гібридної тонко плівкової ІМС на основі без корпусного операційного підсилювача”

Завдання 1

Останні числа залікової 036

Вхідні дані:

1. Схема №6

2. Метод виготовлення  термічне напилення тонких плівок

Рис.1(Схема 6)

Виконуємо перетворення схеми таким чином, щоб всі зовнішні виводи знаходилися на краю довгих сторін підкладки і виключені перетинання плівкових провідників.

Рис.2( перетворена схема 6)

Розрахунок розмірів пасивних елементів

Розмір та конфігурацію плівкових резисторів знаходять по заданих номінальних опорах Ri  та удільному опорі  ρs  вибраного з таблиці 1.

Табл.1

| Матеріал резисторів | Удільний опір, Ом/квадрат | Спосіб нанесення плівок |
| --- | --- | --- |
| Ніхром | 300 | Термічне напиленя |
| МЛТ - ЗМ | 500 |  |
| РС - 3001 | 1000 – 2000 |  |
| Кермет | 3000 – 10000 |  |
| Тантал | 20 – 100 | Катодне напилення |
| Нітрид танталу | 1000 |  |

Знаходимо коефіцієнт форми всіх резисторів. Так як в моїй роботі всі резистори   з однаковим опором 10КОм, то і коефіцієнт форми та габарити будуть одні і ті ж.

Удільний  опір вибираю 2000 Ом/квадрат (РС – 3001).

Кф = Ri/ ρs                                   Кф = 10000/2000 = 5

Вибраний матеріал виконує умову Кф. < 50, а також виконує умову Кф ≤ 10 (резистор прямокутний і складається з одної полоски).

Розрахунок довжини l плівкового резистора. Так як допуск та розсіювана потужність не задані, то можна прийняти b = b min = 200 мкм  (при масочному методі виготовлення)

Визначивши значення b, обчислюємо l:

l = Кф* b min                       l = 200*5 = 1000 мкм

Визначаємо загальну площу всіх резисторів:

Sr = 4*0.2*1 = 0.8 мм2

При розрахунку плівкових конденсаторів з початку вибираємо матеріал діелектрика з  таблиці 2  у відповідності з заданим способом нанесення плівкита удільному опорі  ρs  вибраного з таблиці 1.

Табл.2

| Матеріал діелектрика | Удільний ємність Со, пф/мм2 | Спосіб нанесення плівок |
| --- | --- | --- |
| Моноокись кремнію | 50 - 100 | Термічне напиленя |
| Моноокись германію | 50 - 100 |  |
| Двоокись кремнію | 200 | Катодне напилення |
| Окись танталу | 500 |  |

Після вибору матеріала (Моноокись германію Со = 100 пф/мм2 ) обчислюєм площу конденсатора:

S = Ci/Co = A*B               S = 100/100 = 1мм2

А та В – довжина та ширина площадки, що займають перекриваючі області нижньої та  верхньої об кладок.

Визначаємо загальну площу, яка займається всіма елементами:

Sr = 0.8 мм2

Sс = 1 мм2

Sопер. = 2.25мм2

Sзагал. = 2.25 +1 + 0.8 = 4.05 мм2

Враховуючи площу з’єднань, проміжки між елементами ІМС і відстань від краю підложки, потрібно збільшити сумарну площу в 4 – 5 раз.

Отже сумарна площа:

Sсум. = 4.05*5 = 20.25 мм2

Вибираємо по таблиці 3 підложку розміром 10*12 мм2

Табл. 3

| Довжина,мм | 48 | 30 | 24 | 60 | 30 | 20 | 48 | 30 | 16 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина, мм | 30 | 24 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 |

Завдання 2

За даним варіантом принципової схеми скласти  та накреслити фрагмент структури кристалу напівпровідникової інтегральної мікросхеми (в перерізі), яка виготовляється за пленарно-епітаксальною технологією з ізоляцією елементів pn – переходами.

Креслення виконано на міліметровці згідно заданої схеми.