| Завод РДТУ Цех майстерня | Операційна карта механічної обробки | Назва виробу: комбайн зернозбиральний | Назва деталі: вісь |  | № деталі | Технологічні установчі бази: Установчі Контрольні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назва операції: токарна обробка |  |  |  |
|  | Марка матеріалу Сталь 45 | Міцність σВ: 55кГс/мм | Твердість Нв:>280 | Чиста вага готової деталі: | Вага заготовки (кг) 65 | Спеціальні технічні умови |
|  | Устаткування: токарний верстат 1А62 | Інвентарний №2 | Потужність верстата: 7.8 кВт | Потужність потрібна: кВт 2.91 | Мате-ріал ріжу-чих істру-ментів Т15к6 |  |
|  | Пристрої |  |  |
|  | Роз-ряд робо-ти | Розмір партії, штук 101 | Підготовчо-заключний час. хв. 9 | Норма часу на одну деталь, хв.. | Норма виро-бітку | Розцінка |
|  |  |  |  | Основного 265,5 | допоміж-ного 3.24 | додат-кового 21.51 | штуч-ного 268.75 |  | За підготовчо-заключний час | За деталь |
|  | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Номери переходів | Назва переходів | Інструмент | Діаметр, мм | Дов-жина, мм | Кількість проходів | Глиби- на різання, мм | Подача мм./об. | Число обертів, об./хв. | Швид-кість м/хв. | Час. хв. |
|  |  | ріжучий | допоміж-ний | вимірюваль-ний |  |  |  |  |  |  |  | осно-вний | доп. |
| 1,2 | Встановлення заготовки, чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 220 | 756 | 5 | 5 | 0.7 | 38 | 22 | 142.1 | 1.9 |
| 3 | Чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 197 | 415 | 9 | 3 | 0.4 | 96 | 31 | 97.27 | 0,2 |
| 4 | Чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 101 | 177 | 5 | 3 | 0,5 | 230 | 31 | 7.69 | 0,2 |
| 5 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 197 | 350,5 | 1 | 2 | 0.45 | 305 | 158 | 2.6 | 0,2 |
| 6 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 101 | 233,59 | 1 | 2 | 0.3 | 770 | 175 | 1,011 | 0,2 |
| 7 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 48 | 175,5 | 1 | 2 | 0,15 | 1200 | 203 | 0,975 | 0,2 |
| 8 | Зняття факси 1х45˚ | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 195 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,07 |
| 9 | Зняття факси 1х45˚ | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 99 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,07 |
| 10 | Відрізання заготовки | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 195 | - | - | 3 | 0,17 | 46 | 27 | 13.11 | 0,2 |
| Головний інженер |  | Начальник цеху |  | Начальник БТП |  | Старший технолог ВГТ |  |
| Головний технолог |  | Заступник головного технолога |  | Начальник БТ цеху |  | Технолог |  |

3.2. Розробка технологічної карти

# Text boxes

749

172

230

347

46

99

195

45˚

45˚