ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторія молекулярної фізики

# ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 11

Назва роботи: Визначення модуля пружності методом згину.

##### Bиконав	студент

Корольов А.В.

група ТК – 11,  РТФ

лектор: Рудка М. М.

керівник лабораторних занять:

Гасій Богдан Іванович

дата виконання:

м.Львів 1999 р.

Мета роботи: Визначення модуля пружності методом згину.

Прилади та матеріали: 1- установка; 2 – набір тягарців; 3 – масштабна лінійка; 4 – індикатор.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Модуля пружності визначається за формулою:

де    F – сила, що викликає деформацію

 – стрілка прогину

l -  віддаль між опорами

а, b – ширина і товщина стержня

###### Задані величини

| m кг | m кг | l ,м | l ,м | g, м/с2 | g, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,002 | 0,796 | 0,0005 | 9,81 | 0,005 |

Фізичні величини, які вимірюються прямим способом:

 – стрілка прогину

а, b – ширина і товщина стержня

Основні характеристики приладів:

Ціна поділки мікрометра 0,01 мм.

##### Таблиці результатів вимірювань

| № | a, 10-3м | а, 10-3м | b, 10-3м | b, 10-3м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,7 | 0 | 16,8 | -0,03 |
| 2 | 5,6 | -0,1 | 16,9 | 0,07 |
| 3 | 5,8 | 0,1 | 16,8 | -0,03 |
| сер. | 5,7 | 0,07 | 16,83 | 0,05 |

| № | F, H | ін, 10-3м3 | ір, 10-3м3 | і, 10-3м3 | і10-3м3 | і)10-3м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 52,81 | 52,82 | 52,815 |  |  |
| 1 | 0,98 | 52,59 | 52,60 | 52,595 | 0,22 | 0,003 |
| 2 | 1,96 | 52,37 | 52,38 | 52,375 | 0,22 | 0,003 |
| 3 | 2,94 | 52,17 | 52,15 | 52,160 | 0,215 | -0,002 |
| 4 | 3,92 | 51,94 | 51,92 | 51,930 | 0,23 | 0,013 |
| 5 | 4,90 | 51,73 | 51,73 | 51,730 | 0,20 | -0,017 |
| сp |  |  |  |  | 0,217 | 0,007 |

Обчислення шуканої величини за робочою формулою:

Обчислення похибок:

| E, H/m2 |  H/m2 | % |
| --- | --- | --- |
| 1,83 1011 | 0,14 | 7,7 |

##### Запис кінцевого результату

з точністю  E

Оцінка за виконання роботи

| Допуск | Захист | Дата виконання |
| --- | --- | --- |

Підпис викладача