5. Розрахунок конічної прямозубої передачі.

Вихідні дані : N = 4.961 кВ; n = 361.25;

T = 131.149 H*м; U = 3.15

Вибір матеріалу і термічної обробки за табл.1 [6]:

## Таблиця 5.1

|  |  |  |  |  | Механічні | властивості | після обробки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка сталі | ГОСТ | Термообробка | Розмір перерізу | Тверд.НВ | (b, МПа | (t, МПа |
| Шестерня | Сталь45 | 1050-74 | Покращ. | ( 100 | 192 - 240 | 750 | 450 |
| Колесо | Сталь45 | 1050-74 | Нормалі | ( 80 | 170 - 217 | 600 | 340 |

5.1.Визначаємо допустимі напруження:

Для шестерні вибираємо НВ = 230; HRC = 22;

Для колеса приймаємо НВ = 210; HRC = 20 ;

(H limb1 = 20НRC + 70 = 20*22 + 70 = 510 МПа;

(H limb2 = 20НRC + 70 = 20*20 + 70 = 470 МПа.

Тоді допустимі контактні напруження:

[(]H1 = 510/1,1 = 463,64 МПа;

[(]H2 = 470/1,1 = 427,27 МПа;

[(]HР  = 0,45([(]H1 +[(]H2 ) = 0,45(463,64+427,27) = 400,91 мПа,

так як [(]HР < [(]H2 , то за розрахункове приймаємо [(]HР  =427,27 мПа.

Визначення максимально допустимих контактних напружень[(]Hmax

[(]Hmax =2.8(T :

[(]Hmax1 =2.8*450 = 1260 МПа;

[(]Hmax2 =2.8*340 = 952 МПа.

Допустимі напруження згину:

(F limb = 18 HRC:

(F limb1 = 18*22 = 396 МПа;

(F limb2 = 18*20 = 360 МПа;

[(]F1  = 396/1,75 = 226,29 МПа;

[(]F2  = 360/1,75 = 205,71 МПа.

Визначення максимально-допустимих напружень згину [(]max

[(]Fmax = 27.4 HRC:

[(]Fmax1 = 27.4*22 = 602.8 МПа;

[(]Fmax2 = 27.4*20 = 548 МПа.

### Всі розрахунки зводимо до таблиці 5,2

Таблиця 5.2.

|  | [(]H, МПа | [(]Hp, МПа | [(]Hmax, МПа | [(]F, МПа | [(]Fmax, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня | 463,64 | 400,91 | 1260 | 226,29 | 602,8 |
| Колесо | 427,27 | 400,91 | 952 | 205,71 | 548 |

5,2 Проектний розрахунок конічноі передачі:

За формулою 24.36[1] визначаємо мінімальний зовнішній ділильний діаметр конічного колеса:

Dezmin = Kd3( T1H KH(  u2 /( Кbe  (1 - Кbe )) [(]2H, мм.

де Кbe =  0.27 – коефіцієнт ширини зубчастих вінців ( ст 315[1]);

Кbd = Кbe u/( 2 - Кbe ) = 0.273.15/(2 – 0.27) = 0.49;

КH(  =1.04 – коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантажження по ширині зубця ввінців (рис.24.5, ст 319[1];

Кd  - 1000МПа – допоміжний коефіцієнт, ст 322[1]. За формулою 24.35 [1] мінімальний зовнішній ділильний діаметр конічного колеса

Dezmin = Kd3( T1H KH(  u2 /( Кbe  (1 - Кbe )) [(]2H  = 1000* 3(131.149*1.04*3.152 /(0.27(1 – 0.27)*5002 ) = 301.72 мм.

Визначаємо число зубців шестерні:

Z1  = 20; z2  = u*z1  = 3.15*20 = 63.

За формулою 24.36 [1] модуль зубців:

Me  = de2min /z2  = 301.72/63 = 4.79 мм.

За ГОСТ ом 9563 – 60 (ст. 260 [1]) .беремо Me  = 5мм. Попередні значення деяких параметрів передач).

de1  = Me* z1  =5*20 = 100 мм;

de2  = Me* z2  =5*63 = 315 мм.

За формулами 24.2 та 24.7 [1] зовнішня кон.відстань:

Re = 0.5Me( (z1)2 + (z2)2 = 0.5*5(202 + 632  = 165.25 мм.

b = b1  = b2  = Кbe Re = .27*165.25 = 44.62 мм – ширина зубчастих вінців.

За формулою 24.8 середня конусна відстань:

Rm = Re – 0.5b = 165.25 – 0.5*44.62 = 142.34 мм.

Середній модуль зубців:

Mm = MeRm/Re = 5*142.94/165.25 = 4.32 мм.

За формулою 24.20 [1]:

dm1  = Mm* z1  = 4.32*20 = 86.4 мм;

dm2  = Mm* z2  4.32*63 = 272.16 мм.

Кути при вершинах ділильних конусів шестерні та колеса за формулами 24.1[1].

(1  = arctg (z1/ z2 ) = arctg (20/63) = 17.61250   = 170 36I 14II

(2  = 90-(1  =72.24I 46II

Колова швидкість зубчастих коліс:

V = 0.5 (1 dm1 = 0.5 (n* dm2 /30 = 0.5*3.14*361.25*10-3 *864 / 30 = 1.63 м/с.

За даними таблиці 22.2 ст. 273 [1] вибираємо 9-й ступінь точності (nc  = 9)

Еквівалентні числа зубців конічних зубчатих коліс, обчислюються за формулами 24.20 [1].

zv1  = (z1 (1 + u2 )/u = (20(1 + 3.152 )/3.15 = 20.98;

zv2  = (z2 (1 + u2 ) =63 (1 + 3.152 = 208.21.

Коефіцієнт торцевого перекриття:

E( = 1.88 – 3.2 (1/ zv1 + 1/zv2 ) = 1.88 – 3.2(1/20.98 + 1/208.21) = 1.71.

За формулою 24.22 [1] колова сила:

Ft  = FHt  = FF  = 2T1 /dm1 =2* 131.149 * 103 /86.4 = 3035.86H.

5.3 Розрахунок активних поверхонь зубців на контактну втому:

(H = zM* zH*zE( ((Ht /dm1 )( (1 + u2 /u), мПа.

де zm = 275 МПа-1/2 – коефіцієнт механічної властивості матеріалів [1].

zm = 168 – ст.320 [1];

zE = ((4 – E()/3 = ((4 – 1.71)/3 = 0.87;

KHa  = 1 – розподіл навантаження між зубцями;

KH(  = 1.04;

KHv  = 1.08 – коефіцієнт для навантаження (див.таб 23.4 [1]).

За формулою 24.29 питомий розподіл колової сили:

(Ht = FHt * KHa KH( KHv/ 0.85b = 3035.86/0.85*44,62*1*1.04*1.08 = 89,91 н/мм.

За формулою 24.32 розраховуєм конт. навантаження:

(H = zM* zH*zE( ((Ht /dm1 )( (1 + u2 /u) = 275*1.68*0.87((89.91/86.4)* ((1+3.152 )/3.15 = 419,98 МПа

(H =419,98 МПа < [(H] = 427,27 МПа.

Розрахунок активних поверхонь зубців на контактну міцність:

(Hmax = (H (T1max /T1  = 419,98(2 T1/T1  = 593,94 МПа;

(Hmax = 593,94 МПа < [(]Hmax = 952 МПа.

5.4 Розрахунок зубців на втому при згині:

(F = YF YE Y( (Ft /Mm, МПа;

де YF1 = 4.08; YF2 = 3.62 – табл. 23.5 [1];

YE  = 1 – коефіцієнт тертя зубців ( ст.321)[1];

Y(  = 1 коефіцієнт нахилу зубців (ст.321) [1];

KF(  = 1 – розподіл навантаження між зубцями ( ст 320)[1];

KF(  = 1.04 – коефіцієнт нерівно. Рис.24.5 [1].

За формулою 24.30 питомий розрахунок колової сили:

(Ft  = FFt * KF( *KF( KFv /0.85b = 3035.86 * 1*1.04*1.06/0.85*44.62 = 88.24 н/мм.

(F1 = YF1 YE Y( (Ft /Mm = 4.08*1*1*88.24/4.32 = 83.34 Мпа;

(F2 = YF2 YE Y( (Ft /Mm = 3.62*1*1*88.24/4.32 = 73.94 Мпа;

(F1 = 83.34 МПа < [(]F1 = 226,29 Мпа;

(F2 = 73.94 МПа < [(]F2 = 205,71 Мпа.

Розрахунок зубців на міцність при згині:

(F1max = (F1 (T1max /T1) = 267.43*2 = 534.86 Мпа;

(F2max = (F2 (T1max /T1) = 246.86 *2 = 493.72 Мпа;

(F1max = 534.86 < 602,8 Мпа;

(F2max = 493.72 < 548 Мпа.

5.5 Розрахунок параметрів конічної передачі :

hae  = me  = 4.79 мм – зовнішній виступ головного зубця;

hfe  = 1.2 me  = 1.2*4.79 = 5.75 мм – зовнішній виступ ніжки зубця;

he  = 2.2 me  = 2.2*4.79 = 10.54 мм – зовнішній виступ зубця;

C = = 0.2 me  = 0.2*4.79 = 0.96 мм – радіальний зазор;

( = 200  - кут провідного зуба;

(1  = 170 36І 14ІІ;

(2  = 720 24І 46ІІ;

de1 = 100 мм;

de2 = 315 мм.

Зовнішній діаметр вершин зубців :

dae1 = de1 + 2 me cos(1 = 100 + 2*4.79 *cos170  = 109.13 мм;

dae2 = de2 + 2 me cos(2 = 315 + 2*4.79 *cos720  = 317.88 мм.

Зовнішній діаметр впадин:

dfe1 = de1 – 2.4 me cos(1 = 100 – 2.4*4.79 *cos170  = 89.04 мм;

dfe2 = de2 – 2.4 me cos(2 = 315 – 2.4*4.79 *cos720  = 311.55 мм;

Re = 165.25 мм;

Rm = 142.94 мм;

Mm = 4.32 мм;

dm1 = 86.4 ; dm2 = 272.16 мм.

Кут головки та ніжки зубців за 24.11 [1]:

tg (a = hae /Re = 4.79/165.25 = 0.02899. (a =1.66030 ; (a = 10 42I 2II;

tg (f = hfe /Re = 5.75/165.25 = 0.0348. (f =1.99280 ; (a = 10 59I 15II.

Кути косинуса вершин за 24.12 [1]:

(a1  = (1 +(a = 170 36І 14ІІ + 10 42I 2II = 190 18I 16II;

(a2  = (2 +(a = 720 24І 46ІІ + 10 42I 2II = 740 06I 48II.

Кути косинуса впадин за 24.13 [1]:

(f1  = (1 - (f = 170 36І 14ІІ - 10 59I 15II = 150 37I 59II;

(f2  = (2 - (f = 720 24І 46ІІ - 10 59I 15II = 700 25I 31II.

Сили в зачепленні зубців конічної передачі 24.26 [1]:

Ft = 3035.86 H

Радіальна сила на шестерні :

Fr1 = Fa2  = Ft tg a cos(1 = 3035.86 * tg20 cos 170 36І 14ІІ = 1053.17 H.

Осьова сила :

Fa1 = Fr2  = Ft tg a cos(2 = 3035.86 * tg20 cos 720 24І 46ІІ = 331.88 H.