УДК 625.691.16.691.11

ЛЬВОВ О.М., КАНДЯК Я.П., ВАСЬКІВ Н.О.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”,

КАФЕДРА “АВТОМОБІЛЬНІ ШЛЯХИ”

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КИСЛИХ ГУДРОНІВ В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ

( Львов О.М., Кандяк Я.П., Васьків Н.О.

Вступ. Дефіцит органічних в’яжучих для потреб в дорожньому будівництві, економія сировинних ресурсів ставлять задачі по вивченню можливостей використання побічних відходів промисловості для їх подальшого раціонального використання.

На Львівському нафтопереробному заводі виробляється різноманітні мастила: моторні, конденсаторні, трансмісійні, трансформаторні та інші. В процесі виробництва утворюються відходи – кислі гудрони, які вивозяться за межі заводу і накопичуються в озерах-накопичувачах, розташованих в 5 км від міста Львова біля с. Грибовичі в районі міського сміттєзвалища. В залежності від типу відпрацьованого мастила кислий гудрон містить сірчану кислоту в кількості більше 25% за масою, що робить його непридатним для використання в дорожньому будівництві.

Постановка проблеми. Свіжий кислий гудрон містить 25-60% сірчаної кислоти 4-10% води, 30-60 органічної маси, в тому числі 10-35% сульфокислот. Зберігання кислих гудронів у відкритих накопичувачах привело до вимивання сірчаної кислоти, вивільнення легких фракцій нафтопродуктів. Легкі фракції, які були на поверхні, випаровувались або їх спалювали. Над важкими гудронами накопичувалась вода, яка є сумішшю сірчаної кислоти з атмосферними опадами.

В озерах-накопичувачах на поверхні гудронів відстоюється невеликий шар мастила, який інколи спалюється. Концентрація сірчаної кислоти в гудроні з часом зменшується за рахунок вимивання її дощовими водами і фільтрації в нижні шари ґрунтових вод. Це все приводить до забруднення навколишнього середовища.

Сировинні матеріали і методи досліджень. В експериментах використовували кислий гудрон Львівського ПМЗ. Кислотне число гудрону не перевищувало 200 мг КОН/г. Отримане в’яжуче випробовували по стандартній методиці.

Склад кислих гудронів з озер-накопичувачів поблизу сміттєзвалища с. Грибовичі наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

| Компоненти | Вміст за масою, % |
| --- | --- |
| Вуглеводи Смоли, карбони, корбоїди, зола, продукти окислення Сірчана кислота та сульфокислоти Кислотне число (мг КОН/Г) | 20,6 78,2 1,2 14 |

Присутність сульфокислот у гудронах може бути використана для їх використання в якості поверхнево-активних речовин.

Мета досліджень. Ставилась задача дослідити можливість переробки кислих гудронів для подальшого їх використання в якості в’яжучого для дорожніх асфальтобетонів.

Аналіз останніх досліджень. Проводились неодноразові спроби розробити ефективну технологію переробки кислих гудронів, однак складність та дороговизна запропонованих методик не привела їх до широкого застосування в промисловості.

Найбільш відомі методи переробки кислих гудронів наведені нижче:

- кислий гудрон, який має кислотне число 30,0 мг КОН/г нейтралізують водним розчином лугу при температурі 95 0 С впродовж 5 годин, відганяють воду при 130 0 С – 3 години і окислюють при 195 0 С – 6 годин з витратою повітря 30 л/хв.кг До отриманого продукту добавляють 40-60% за масою асфальту деасфальтизації і отриману суміш до окислюють при температурі 140-160 0 С. Отриманий бітум за фізико-механічними задовольняє вимоги стандарту;

- спосіб отримання бітумів з кислів гудронів запропонований кафедрою технології нафти і нафтохімічного синтезу НУ “ЛП” полягає в наступному: в ємність завантажується суміш кислого і прямогонного гудронів. При її нагріванні 180-320 0 С спочатку випаровується вода, а потім вільна сірчана кислота і сільфосполуки розщеплюються і окислюють органічну масу. Окислення органіки викликає реакції ущільнення з утворенням смол і асфальтенів. При сумісному нагріванні кислого і прямогонного гудронів в результаті зниження концентрації окислюю чого агенту і вільних радикалів від розщеплення сульфосполук – реакції ущільнення протікають менш глибоко і утворюється гомогенна бітумна маса, а не гетерогенна суміш з високим вмістом карбоїдів, як при нагріванні тільки одного кислого гудрону. Летючі продукти після охолодження і конденсації поступають в сепаратор, де відганяються мастила і вода, а неконденсовані продукти – в адсорбент, в якому сірчаний ангідрид поглинається розчином кальцинованої соди з утворенням сульфату натрію.

Основним фактором, що впливає на якість бітуму, є співвідношення органічної маси кислого і прямогонного гудронів до сірчаної кислоти, яка вміщується в кислому гудроні. Із збільшенням цього показника температура розм’якшення знижується, а доктильність і пенетраця зростають.  Для отримання бітумів, які б задовольняли умовам ДСТУ необхідно витримувати певне співвідношення органічної маси і сірчаної кислоти. Крім цього показника на якість бітуму впливають походження кислого і прямогонного гудронів температура нагріву реакційної суміші.

Результати досліджень. Кафедрою “Автомобільні шляхи” запропонований метод, який базується на відомій методиці нейтралізації лугами кислоти, яка присутня в гудроні . В якості лужної добавки до кислого гудрону використовується хвости флотації Роздільського ГКХ, які складаються з карбонату кальцію з домішками 2-6% елементарної сірки. Змішування вапнякових відходів з кислим гудроном нейтралізувало останній і нами була зроблена спроба отримання таким чином в’яжучого.

Процес отримання в’яжучого полягає в наступному: кислий гудрон і бітум марки БНД 200/300 нагрівали до температури 95 0 С, після чого в суміш добавляли мінеральний порошок з хвостів флотації. Суміш ретельно перемішувалась в продовж двох годин, а в кінці нейтралізації температура суміші доводилась до 250 0 С з метою розкладення сульфокислот. При нейтралізації суміш збільшувалась в об’ємі і утворювалась велика кількість піни. Для зменшення піноутворення застосовували антипінну присадку. Результати досліджень наведені в таблиці 2., 3.

Таблиця 2.

| № проби | Склад кислого гудрону, % за масою |
| --- | --- |
|  | Бітум БНД 200/300 | Кислий гудрон | Хвости флотації |
| І ІІ ІІІ | 80 60 40 | 13 27 40 | 7 13 20 |

Таблиця 3.

| № проби | Пенетрація | Дуктильність | Температура розм’якшення, 0С | Кислотне число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І ІІ ІІІ | 59 125 125 | 33 55 60 | 38 45 45 | 0,0028 0,0015 0,0012 |

Аналізуючи отримані результати спостерігаємо, що при нейтралізації кислого гудрона в суміші з бітумом 200/300 було отримано чорне в’яжуче більшої в’язкості. Ймовірно, що кислоти, які є в складі кислого гудрону значно інтенсифікують відсоток окислення бітуму та змінюють його ґрунтовий склад – масла - смоли – асфальтени.

Для отримання дорожнього бітуму, нами також був випробуваний метод нейтралізації кислого гудрону з використанням негашеного вапна (Са(ОН)2). Використовувати негашене вапно з активністю не менше 70% та кислий гудрон, кислотність якого не перевищувала 200 мг КОН/г кислого гудрону.

Кислий гудрон нагрівали до температури 95-100 0 С і в нього добавляли порціями вапно при постійному інтенсивному перемішуванні на протязі 4-х годин. Після нейтралізації визначалась кислотне число суміші. Склад сумішей наведені в таблиці 4.

Таблиця 4.

| № суміші | Кислий гудрон, % за масою | Вапно, % за масою | Кислотне число |
| --- | --- | --- | --- |
| І ІІ ІІІ | 85 80 75 | 15 20 25 | 0,024 0,018 0,012 |

Випробування в’яжучого, отриманого після нейтралізації кислого гудрону вапном, показало, що воно не відповідає вимогам діючого стандарту, перш за все за дуктильністю, яка складає всього 1-3 см, що свідчить про дуже погану еластичність отриманих бітумів.

Застосування вапна (Са(ОН)2) в якості нейтралізації суміші бітуму БНД 200/300 та кислого гудрону дає позитивні результати – отримані дорожні бітуми по властивостях задовольняють умовам діючого стандарту, але з економічної точки зору слід надати перевагу спосіб нейтралізації з використанням хвостів флотації, які є відходом виробництва і значно дешевші ніж негашене вапно.

Для оцінки можливості використання в асфальтобетонах в’яжучого, виготовленого на основі кислого гудрону були виготовлені та випробувані зразки асфальтобетонів. Результати випробувань наведені в таблиці 5.

Таблиця 5.

| № проби | Склад в’яжучого, % за масою | Об’ємна маса г/см2 | Водонасичення %, за масою | Набухання, % за масою |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бітум БНД 200/300 | Кислий гудрон | Хвости флотації | Вапно (Са(ОН)2) |  |  |  |
| І ІІ ІІІ | 5,56 4,30 5,64 | 0,9 1,96 0,95 | 0,49 0,94 - | - - 0,35 | 2,35 2,35 2,35 | 1,5 2,3 1,6 | 0,1 0,28 0,1 |

Продовження таблиці 5.

| Міцність при стику, МПа |  |  | Міцність на стиск при довготривалому водонасичені, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W, % |  |
| 3,95 5,7 4,0 | 1,35 2,2 2,33 | 2,6 5,4 3,8 | 0,91 0,94 0,95 | 2,93 2,59 3,00 | 3,01 4,05 3,1 | 3,2 3,5 3,4 | 0,75 0,71 0,78 |

Висновки.

Аналізуючи результати досліджень можна зробити висновки:

Для отримання дорожніх бітумів можна використовувати суміш кислого гудрону з дорожнім бітумом. В якості нейтралізатора сірчаної кислоти, яка знаходиться в складі кислого гудрону, можна використовувати вапнякові відходи Роздільського ГХК – хвости флотації або негашене вапно (Са(ОН)2). Слід надати перевагу хвостам флотації як значно дешевшому продукту.

Часткове заміщення бітуму в асфальтобетоні нейтралізованим кислим гудроном дозволяє досягти економії бітуму в межах 20-40%.

Асфальтобетони, виготовлені на комплексному в’яжучому – бітум + кислий гудрон + нейтралізатор, можуть бути застосовані в дорожньому будівництві.

Література:

Б.Н. Ласкорин и др.. Проблемы развития безразходных производств. – М.: Строииздат, 1985г., 122с.

И.В. Королев Пути экономии битума в дорожном строительстве. – М.: Транспорт, 1986г.,  144с.

Дорожные асфальтобетоны под редакцией  Л.Б. Гезенцвея. – М.: Транспорт, 1976г., 336с.