| Завод РДТУ Цех майстерня | Операційна карта механічної обробки | Назва виробу: комбайн зернозбиральний | Назва деталі: вісь |  | № деталі | Технологічні установчі бази: Установчі Контрольні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назва операції: токарна обробка |  |  |  |
|  | Марка матеріалу Сталь 45 | Міцність σВ: 55кГс/мм | Твердість Нв:>280 | Чиста вага готової деталі: | Вага заготовки (кг) 5 | Спеціальні технічні умови |
|  | Устаткування: токарний верстат 1А62 | Інвентарний №41 | Потужність верстата:3,5 кВт | Потужність потрібна: кВт 4,68 | Мате-ріал ріжу-чих істру-ментів П5к6 |  |
|  | Пристрої |  |  |
|  | Роз-ряд робо-ти | Розмір партії, штук | Підготовчо-заключний час. хв. | Норма часу на одну деталь, хв.. | Норма виро-бітку | Розцінка |
|  |  |  |  | Основного | допоміж-ного | додат-кового | штуч-ного |  | За підготовчо-заключний час | За деталь |
|  | - | 107 | 9 | 261,1 | 7,26 | 7,2 | - | - | - | - |
| Номери переходів | Назва переходів | Інструмент | Діаметр, мм | Дов-жина, мм | Кількість проходів | Глиби- на різання, мм | Подача мм./об. | Число обертів, об./хв. | Швид-кість м/хв. | Час. хв. |
|  |  | ріжучий | допоміж-ний | вимірюваль-ний |  |  |  |  |  |  |  | осно-вний | доп. |
| 1 | Встановлення заготовки | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 179 | 687 | 7 | 3 | 1 | 38 | 26 | 127 | 0,8 |
| 3 | Чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 86 | 367 | 6 | 3 | 0,8 | 46 | 23 | 62 | 0,8 |
| 4 | Чорнове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 56 | 149 | 5 | 3 | 1 | 96 | 26 | 3,1 | 0,8 |
| 5 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 179 | 320 | 1 | 2 | 0,5 | 305 | 143 | 4,5 | 0,8 |
| 6 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 84 | 218 | 1 | 2 | 0,5 | 770 | 143 | 0,58 | 0,8 |
| 7 | Чистове точіння | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 54 | 149 | 1 | 2 | 0,5 | 960 | 143 | 0,38 | 0,8 |
| 8 | Зняття факси 1х45˚ | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 43 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,07 |
| 9 | Зняття факси 1х45˚ | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 177 | - | - | - | - | - | - | 56 | 0,07 |
| 10 | Відрізання заготовки | РізецьТ15К6 | - | штангенцирк. | 177 | - | 1 | 3 | 0,2 | 58 | 27 | 8,06 | 0,2 |
| Головний інженер |  | Начальник цеху |  | Начальник БТП |  | Старший технолог ВГТ |  |
| Головний технолог |  | Заступник головного технолога |  | Начальник БТ цеху |  | Технолог |  |

# Text boxes

149

218

320

687

54

84

177

45˚

45˚