ТЕМА :Визначення  коефіцієнта  теплового  розширення твердого  тіла.

МЕТА  РОБОТИ : Визначити  середній  коефіцієнт  лінійного  розширення  твердого  тіла .

ПРИЛАДИ  ТА  ОБЛАДНАННЯ

Індикатор  годинникового  типу , електрична  піч , хромель - копелева  термопара, мілівольтметр , металевий  циліндр .

ОПИС  ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Вимірювальний  пристрій складається  з  прикріплених  до  підставки електричної  печі 1 і  мілівольтметра 2 . У  піч  поміщають досліджуваний  зразок (металевий  циліндр) 3  . Температуру зразка  контролюємо  термопарою 4 і  мілівольтметром 2 .Абсолютне  видовження зразка  вимірюють індикатором  годинникового  типу 5 ,  який  закріплений на  кронштейні  над  зразком .

Коефіцієнт  лінійного  теплового  розширення   чисельно  дорівнює  відносній  зміні лінійних  розмірів тіла  зумовлений  зміною його  температури на  один  Кельвін .

Коефіцієнт  лінійного  теплового  розширення  при  даній температурі T , визначений для  безмежно  малого  інтервалу температури dT  називають  істинним :

Розширення  твердого  тіла  при  нагріванні пов’язане  з характером  теплового руху  іонів  і  атомів розміщених  у  вузлах кристалічної  гатки .

Сила яка  діє  на  якусь  частинку  (атом чи  іон ) в  певному  матеріалі називається квазіпружною

Частинка  що  коливається під  дією квазіпружної сили називають гармонічним  осцилятором .

Таблиця  результатів  вимірювання .

| V , мм | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т , К | 308 | 323 | 337 | 351 |
| L мм | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |

| T0C | 35 | 50 | 64 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

L =                      K =

T=

Міністерство  освіти  і  науки  України

Національний  університет  „ Львівська  політехніка “

Кафедра  фізики

Лабораторна  робота №20

Тема : :Визначення  коефіцієнта  теплового  розширення твердого  тіла

Виконав:

ст.гр ЕМ - 13

Яніцький М . М .

Прийняв :

Бандрівчак І В

ЛЬВІВ 2005